# СУШКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В

# ИНФРАКРАСНОМ РЕЖИМЕ

Следующее оборудование может быть использовано для сушки автопокрытий в инфракрасном режиме:

|  | Коротковолновый радиатор - 6 КВт | Средневолновый радиатор - 17 КВт |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | A | B | C | D |

| Polysoft | - | 50-70 | 4 | L | - | 40-60 | 6 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polykit | - | 50-70 | 4 | L | - | 40-60 | 6 | L |
| Polykit IV | - | 50-70 | 4 | L | - | 40-60 | 6 | L |
| Wapa Filler | - | 50-70 | 4 | L | - | 40-60 | 6 | L |
| Polystop LP | - | 50-70 | 5 | L | - | 40-60 | 8 | L |

| Washprimer EM CF | 5 | 50-70 | 7 | L | 5 | 40-60 | 10 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Washprimer S 15/84 CF | 5 | 50-70 | 7 | L | 5 | 40-60 | 10 | L |
| Washprimer S 15/55 CF | 5 | 50-70 | 7 | L | 5 | 40-60 | 10 | L |
| Washfiller 590 | 5 | 50-70 | 9 | L | 5 | 40-60 | 12 | L |

| Priming Filler 680 | 5 | 50-70 | 3+5 | L+H | 5 | 40-60 | 3+8 | L+H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autosurfacer 920/940 HS | 5 | 50-70 | 4+7 | L+H | 5 | 40-60 | 5+10 | L+H |
| Autocryl Filler 3+1 | 5 | 50-70 | 4+8 | L+H | 5 | 40-60 | 6+10 | L+H |
| Autocryl Filler 3+1 HS | 5 | 50-70 | 4+8 | L+H | 5 | 40-60 | 6+10 | L+H |
| Autocryl Filler 3110 | 5 | 50-70 | 4+8 | L+H | 5 | 40-60 | 6+10 | L+H |
| Autocryl Filler 3110 Grey | 5 | 50-70 | 4+8 | L+H | 5 | 40-60 | 6+10 | L+H |
| Autocryl Filler Multi Use HS | 5 | 50-70 | 4+8 | L+H | 5 | 40-60 | 6+10 | L+H |
| Primer Surfacer EP | 5 | 50-70 | 5+10 | L+H | 5 | 40-60 | 5+12 | L+H |
| Autocryl Filler | 5 | 50-70 | 5+10 | L+H | 5 | 40-60 | 5+12 | L+H |
| Autosurfacer Non Sanding | 5 | 50-70 | 5+10 | L+H | 5 | 40-60 | 5+12 | L+H |
| Colorbuild (sanding) | 5 | 50-70 | 4+8 | L+H | 5 | 40-60 | 6+10 | L+H |

| Autocryl | 5 | 50-70 | 6+6 | L+H | 5 | 40-60 | 4+8 | L+H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autocryl PLUS | 5 | 50-70 | 6+6 | L+H | 5 | 40-60 | 4+8 | L+H |
| Autocryl LV 420 | 5 | 50-70 | 4+6 | L+H | 5 | 40-60 | 4+8 | L+H |
| Autocryl LV 480 | 5 | 50-70 | 2+6 | L+H | 5 | 40-60 | 3+8 | L+H |
| Autoclear MS 1000 | 5 | 50-70 | 3+6 | L+H | 5 | 40-60 | 3+8 | L+H |
| Autoclear MS 2000 | 5 | 50-70 | 6+6 | L+H | 5 | 40-60 | 6+8 | L+H |
| Autoclear MS 3000 | 5 | 50-70 | 6+8 | L+H | 5 | 40-60 | 6+10 | L+H |
| Autoclear HS | 5 | 50-70 | 5+6 | L+H | 5 | 40-60 | 5+6 | L+H |
| Autoclear LV | 5 | 50-70 | 2+6 | L+H | 5 | 40-60 | 3+8 | L+H |
| Autoclear Vision | 5 | 70 | 4+2 | L+H | 5 | 60 | 7 | L |
| Autoclear LV 420 | 5 | 50-70 | 4+6 | L+H | 5 | 60 | 4+8 | L+H |
| Autoclear LV Ultra | 5 | 50-70 | 4+6 | L+H | 5 | 60 | 4+8 | L+H |
| Autoclear LV Ultra Fast | 5 | 50-70 | 4+5 | L+H | 5 | 60 | 3+8 | L+H |

Где,

A = Время подсушки (мин)	D = Установки оборудования ИК-сушки

B = Расстояние между оборудованием ИК-сушки и объектом (см)	L = низкий потенциал

C = Время сушки (мин)	H = высокий потенциал

Приечания: Для коротко- и средневолновых типов оборудования ИК-сушки, различия между светлыми и темными цветами составляют, по меньшей мере 20°C. Указанные временные интервалы приводятся по средним показателям приборов. Для керамического длинноволнового радиатора указанный временной промежуток не включает необходимый 10 мин интервал для разогрева.

|  | Керамический длинноволновый радиатор – 4 Квт | Начальные установки перед применением ИК-сушки |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | A | B | № програм. |

| Polysoft | - | 30-50 | 10 | -- | - | 40-60 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polykit | - | 30-50 | 10 | -- | - | 40-60 | 2 |
| Polykit IV | - | 30-50 | 10 | -- | - | 40-60 | 2 |
| Wapa Filler | - | 30-50 | 10 | -- | - | 40-60 | 2 |
| Polystop LP | - | 30-50 | 12 | -- | - | 40-60 | 2 |

| Washprimer EM CF | 5 | 30-50 | 10 | - | 5 | 40-60 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Washprimer S 15/84 CF | 5 | 30-50 | 10 | - | 5 | 40-60 | 4 |
| Washprimer S 15/55 CF | 5 | 30-50 | 10 | - | 5 | 40-60 | 4 |
| Washfiller 590 | 5 | 30-50 | 12 | - | 5 | 40-60 | 4 |

| Priming Filler 680 | 5 | 30-50 | 18 | - | 5 | 40-60 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autosurfacer 920//940 HS | 5 | 30-50 | 20 | - | 5 | 40-60 | 5 |
| Autocryl Filler 3+1 | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 6 |
| Autocryl Filler 3+1 HS | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 6 |
| Autocryl Filler 3110 | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 5 |
| Autocryl Filler 3110 Grey | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 5 |
| Autocryl Filler Multi Use HS | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 5 |
| Primer Surfacer EP | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 1 |
| Autocryl Filler | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autosurfacer Non Sanding | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Colorbuild (sanding) | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 5 |

| Autocryl | 5 | 30-50 | 20 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autocryl PLUS | 5 | 30-50 | 20 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autocryl LV 420 | 5 | 30-50 | 20 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autocryl LV 420 Accelerated | 5 | 30-50 | 15 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autocryl LV 480 | 5 | 30-50 | 15 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autoclear MS 1000 | 5 | 30-50 | 20 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autoclear MS 2000 | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 10 |
| Autoclear MS 3000 | 5 | 30-50 | 24 | - | 5 | 40-60 | 10 |
| Autoclear HS | 5 | 30-50 | 22 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autoclear LV | 5 | 30-50 | 20 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autoclear Vision | 5 | 50 | 15 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autoclear LV 420 | 5 | 30-50 | 20 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autoclear LV Ultra | 5 | 30-50 | 20 | - | 5 | 40-60 | 9 |
| Autoclear LV Ultra Fast | 5 | 30-50 | 15 | - | 5 | 40-60 | 9 |

Где,

A = Время подсушки (мин)	D = Установки оборудования ИК-сушки

B = Расстояние между оборудованием ИК-сушки и объектом (см)	L = низкий потенциал

C = Время сушки (мин)	H = высокий потенциал

Приечания: Для коротко- и средневолновых типов оборудования ИК-сушки, различия между светлыми и темными цветами составляют, по меньшей мере 20°C. Указанные временные интервалы приводятся по средним показателям приборов. Для керамического длинноволнового радиатора указанный временной промежуток не включает необходимый 10 мин интервал для разогрева.

Эффективность   наших  систем  основана  на  лабораторных  исследованиях  и  многолетней практике. Мы гарантируем качество работы, выполненной согласно правилам, отвечающим стандартам  Akzo Nobel Car Refinishes, при условии, что наши инструкции   тщательно    выполняются    и    работа    производится   в    соответствии    с    нашими требованиями   и квалифицированно.   Мы  не  несем  ответственности,  если  на   конечный  результат  повлияли  неподконтрольные  нам факторы.   Потребителю  следует  определить   пригодность   поставляемых  продуктов  для  использования  с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

AKZO COATINGS BV, Sassenheim, Holland.