2.3.1

#### CETOL  PUR - SIKKENS

Краткое описание:  Бесцветный двухкомпонентный лак на полиуретановой основе для внутренних и наружных работ.

Характеристика:

- Высокоглянцевая  поверхность  с  длительным  сохранением блеска.

- Хорошая устойчивость к кислотам,  растворителям  и  щелокам.

- Отличная устойчивость к царапанию, промывке  и  износу.

- Подходит для кухонной мебели, дверей, лестниц, пола, лабораторных столов.

Условия нанесения:

## Температура:  10-25о С.

Метод нанесения: кисть, воздушное распыление.

Разбавление: разбавитель REDOX 0826.

Очистка оборудования: разбавитель REDOX 0826.

Условия при распылении:

- давление: 2 – 2,5 бар;

- диаметр сопла: 1,8 мм;

- разбавление:    до  130 %;

- вязкость: 14-15 секунд по ВЗ-4 при 20о.

Для предотвращения появления микропористости, покрытие Cetol PUR наносится тонкими слоями.

Пропорции при подготовке лака перед употреблением:

|  | по объему | по весу |
| --- | --- | --- |
| лак Cetol PUR | 100 | 100 |
| отвердитель | 50 | 50 |
| растворитель для кисти | 40 | 50 |
| растворитель для распыления | 130 | 100 |

Способ приготовления: добавить в лак необходимое количество отвердителя, хорошо перемешать, и только после этого (не ранее) добавить растворитель. Дать выстояться приготовленному материалу 30 минут для начала реакции, после чего он готов к нанесению.

Жизнеспособность готовой смеси:  8 часов при температуре 20оС.

Практический расход: 16 м2/л (включая 10%-ную потерю при нанесении кистью).

Рекомендуемая толщина слоя: мокрого – 60 мкм,  сухого – 30 мкм.

Высыхание при 20оС и 65% влажности:

- от пыли - 1 час,

- на отлип – 3-4 часа,

- на перекрас - 16 часов.

Внимание: покрытие Cetol PUR достигает максимальной химической стойкости спустя 1 неделю после окрашивания.

Плотность: 1,02 кг/л.

Содержание твердых частиц: 56% весовых и 54% объемных.

Уровень глянца: высокий (85 G. U. при 20о (ASTM 523)).

Адгезия: хорошая адгезия к сухой древесине.

Устойчивость: отличная устойчивость к химикатам, воде, спиртам, алифатическим и ароматическим растворителям.

Упаковка: 1 л (основной компонент), 0,5 л (отвердитель).

Цветовая гамма: бесцветный.

Срок хранения: не менее 6 месяцев в заводской упаковке.

Система нанесения:

Кистью (4-х слойное покрытие): прошпаклевать, по необходимости, шпатлевкой Gupa. При нанесении 1-ого слоя рекомендуется разбавить лак на 70-100% растворителем. Нанести 3 отделочных слоя Cetol PUR, разбавляя лак растворителем примерно 1:1. После нанесения каждого слоя поверхность при необходимости зашкурить и обеспылить. Возможна предварительная цветовая тонировка поверхности цветными лаками CETOL.

Для достижения полуматового оттенка окончательный слой лака рекомендуется зашкурить водостойкой наждачной бумагой № 400.

Точка воспламенения при открытом пламени: основного компонента +25о С, отвердителя: –1о С.