3.1.1

#### ONOL EXPRESS - SIKKENS

Краткое описание: Быстро сохнущий  матовый грунт  на базе алкидных смол для внутренних и наружных работ по древесине. Позволяет проводить большое количество операций за один день благодаря своей способности быстро сохнуть, что повышает производительность и снижает затраты на проведение окрасочных работ.

Характеристика:

- Быстро сохнет (возможность перекрытия через 1-2 часа).

- Погодоустойчивый (2 слоя ONOL EXPRESS могут выдержать погодные условия в течение 1 года без отделочного покрытия).

- Прекрасная адгезия по любому дереву и предварительно зашкуренным окрашенным поверхностям.

- Хорошая проникающая способность даже на острых углах.

Условия нанесения:

## Температура: 5 -30о С.

Влажность: до 85%.

Метод нанесения:  кисть с длинной щетиной, валик, воздушное и безвоздушное распыление.

Разбавление: для кисти – до 10% уайт-спирита, для распыления –Sikkens Thinner M600.

Очистка оборудования: уайт-спирит или Sikkens Thinner M600.

Условия при распылении:

#### Безвоздушное распыление              Воздушное распыление

рабочее давление – 		120-160 бар                    		  3 - 5 бар

диаметр сопла – 		0,229-0,279 мм			  1,5 – 2 мм

разбавление   –      		 0 - 5%                       	             	  10 - 15%

Рекомендуемая толщина слоя:	сухого – 25 мкм, мокрого – 57 мкм.

Практический расход: 16м2/л (включая 10 %-ую потерю при нанесении кистью). Расход зависит от метода нанесения и качества окрашиваемой поверхности.

Высыхание при 20о С и 60% влажности:

- от пыли  -  30 минут,

- на отлип  -  60 минут,

- на перекрас –  1-2 часа алкидными красками (Rubbol AZ, EPS).

Упаковочная вязкость: 0,4 Паскаль секунда при температуре 23оС.

Плотность: 1,3 кг/л.

Содержание твердых частиц: 44% объемных и 65% весовых.

Уровень глянца: матовый.

Укрывистость: хорошая, даже на острых краях.

Упаковка: 1 л, 5 л.

Цветовая гамма:  белый и темно серый.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

##### Система нанесения

Наружные деревянные конструкции (рамы, окна, двери) должны соответствовать наивысшим стандартам качества для деревянных соединений.

Новая древесина: древесину категории III и IV предварительно обработать соответствующей пропиткой. Onol Express может быть нанесен в составе различных систем независимо от того это новая или старая окрашенная поверхность.

Старые неповрежденные слои: обработать раствором аммония с водой и как следует зашкурить, после чего нанести Onol Express.

Неповрежденное покрытие свинцового сурика или грунта: обезжирить и/или зашкурить.

Точка воспламенения:  35о С (легко воспламеняющаяся).