3.2.1

#### RUBBOL  EPS - SIKKENS

Краткое описание: Защитное непрозрачное покрытие-грунт для строительных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы (соединения деревянных элементов фасадов зданий, стальные конструкции). Для внутренних и наружных работ.

Характеристика:

- Полуглянцевое покрытие.

- Микропористая структура, регулирующая влажность поверхности.

- Хорошая устойчивость к климатическим воздействиям.

- Хорошая укрывистость, в т.ч. на острых углах.

- Универсальная система (не требует специальных грунтов).

Условия нанесения:

## Температура: 5-30о С.

## Влажность: 85%.

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное и безвоздушное  распыление (Graco 395 ST Pro).

Разбавление: при окраске кистью или валиком – 0-10% уайт-спиритом, при распылении – Sikkens M600.

Очистка оборудования: уайт-спирит или разбавитель Sikkens Thinner М600.

Условия при распылении:

#### Безвоздушное распыление                Воздушное распыление

рабочее давление – 		120-140 бар                    		  3 - 5 бар

диаметр сопла – 		0,229-0,279 мм			  1,5 – 2 мм

разбавитель M600 – 		0 - 5%                       	             	  25 - 30%

Практический расход: 13 м2/л (включая 10 %-ую потерю при нанесении кистью). Расход зависит от метода нанесения и качества окрашиваемой поверхности.

Рекомендуемая толщина слоя: сухого - 40 мкм, мокрого - 60-70 мкм.

Высыхание при 20о С и 65% влажности:

- от пыли - 4 часа,

- на отлип - 7 часов,

- на перекрас -	24 часа.

Упаковочная вязкость: 1,2 – 1,4 Паскаль секунда при температуре 23оС.

Плотность:  белый цвет - 1,39 кг/л.

Содержание твердых частиц:  75 % весовых и  55 % объемных (белый цвет).

Уровень глянца: полуглянцевый, 72 – 78 G. U. 20 (ASTM D 523).

Адгезия: отличная адгезия на необработанных поверхностях, грунтах (например Onol, Onol Express), ранее окрашенных поверхностях.

Эластичность (по Эриксену): после 90 часов сушки при 50оС  7,4 – 8,4 мм (в зависимости от цвета).

Срок эксплуатации: 4 – 5 лет. Срок эксплуатации зависит от качества окрашиваемой поверхности, конструкции, глянца и т. д.

Упаковка: 1 л, 2,5 л.

Цветовая гамма: белый и более 1200 цветов коллекции SIKKENS 3031.

Срок хранения: не менее 2-х лет в оригинальной закрытой упаковке (боится мороза).

##### Система нанесения

Наружные деревянные конструкции (рамы, окна, двери) должны соответствовать наивысшим стандартам качества для деревянных соединений.

Древесина при наружной обработке: древесину категории III и IV предварительно обработать соответствующей пропиткой. Нанести грунтовочный слой Onol (10% разбавление), Onol Express или Rubbol EPS (5% разбавление). Зашкурить и нанести слой Rubbol EPS, разбавив его предварительно на 5%.  Зашкурить и нанести последний отделочный слой Rubbol EPS.

Металл: удалить ржавчину, обезжирить и нанести антикоррозионный грунт Redox AK Primer (для железа), Redox SP Non Ferro Primer (для цинка и оцинкованного железа). Нанести 2 отделочных покрытия Rubbol EPS.

Поддержание в эксплуатации: через 4-5 лет очистить поверхность, обработать поверхность по необходимости и нанести слой Rubbol EPS.

Внимание: влажность древесины, на которую наносится покрытие, не должна превышать 16%.

Точка воспламенения: 38о C.