3.2.5

#### RUBBOL  SATURA - SIKKENS

## Краткое описание: Полуматовое отделочное покрытие на алкидно-уретановой основе для внутренней и наружной отделки. Наносится на загрунтованные металлические и деревянные поверхности.

Характеристика:

- Высокая стойкость к царапанью.

- Низкий шелковистый блеск.

- Легко наносится.

- Наносится на алкидные покрытия.

- Чистится обычными моющими средствами.

- Применяется в качестве отделочного покрытия по древесине и металлическим поверхностям.

Условия нанесения:

## Температура: 5-35о С.

## Влажность воздуха: 85%.

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное распыление.

Разбавление: не требуется, при необходимости М 600 или уайт-спирит - не более 10%.

Условия при воздушном распылении при температуре 20оС:

- рабочее давление – 3,5-5 бар;

- диаметр сопла -1 – 2 мм;

- разбавление – 10% Sikkens Thinner M600.

Очистка оборудования: уайт-спирит или Sikkens Thinner M600.

Практический расход: 14 м2/л (включая потерю около 10% краски при окраске кистью). Расход краски напрямую зависит от метода нанесения, качества и состава субстрата.

Рекомендуемая толщина слоя: сухого – 30-35 мкм, мокрого – 60-70 мкм.

Высыхание при 23о С и 65% влажности:

- от пыли – 2 часа,

- на отлип – 4 часа,

- на перекрас – 16 часов.

Упаковочная вязкость: 0,35 Паскаль секунда при 23оС.

Плотность: белый цвет - приблизительно 1,22 г/см3.

Содержание твердых частиц (зависит от цвета): 52 – 67% весовых, 46 – 49% объемных.

Уровень глянца: полуматовый, 20 – 30 G. U. при 60о (ASTM D 523).

Текучесть: хорошая. Rubbol Satura образует гладкую декоративную поверхность.

Адгезия: отличная адгезия на Onol и Rubbol AZ.

Упаковка: 1 л, 2,5 л, 5 л.

Цветовая гамма: белый и все цвета коллекции цветов 3031.

Срок хранения:  не менее 2-х лет в оригинальной закрытой упаковке.

##### Система нанесения

Новая древесина: Нанести грунт Onol или Onol Express соответствующего цвета. Выровнять поверхность (сучки, стыки и т.п.) и зашпатлевать пустоты с помощью Kodrin Filler до получения гладкой поверхности. В качестве промежуточного слоя нанести Rubbol AZ или Rubbol Satura (с 5-10% разбавлением). Предпочтительнее использовать Rubbol AZ. Зашкурить поверхность, удалить пыль. Нанести отделочный слой неразбавленного Rubbol Satura.

Точка воспламенения: 40о  C (легко воспламеняющаяся).