## Industrial Coatings

Europe

XC 500	КРАСКА Д-ДУР

1132-01907

1132- оттенки

Д-Дур - двухкомпонентная полиуретановая поверхностная краска для наружных и внутренних работ, разработанная для промышленного использования.

Тиксотропные свойства краски Д-Дур позволяют наносить ее на вертикальные поверхности, например при изготовлении окон.

Д-Дур может наноситься электростатическим распылением.

В качестве грунта при изготовлении окон рекомендуется использовать Д-Дур грунт.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке, с./DIN4 20oC | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1132-01907 1132-ххххх | NCS S0502Y Оттенки по NCS | Двухкомпонентная полиуретановая краска, на основе полиэстера, который при добавлении отвердителя образует полиизоцианатную форму полиуретана | Тиксо-тропная | 50 весовых% | 1,25 | 25 | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 23оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1132-01907 1132-ххххх | На 100 объемных частей краски Д-Дур - 30 объемных частей отвердителя 1871-01085 | Рабавитель 800-09174 от 20 до 50% | 20 - 40 | 4 часа при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 40оС | 60оС | 80оС | Инфракрасные волны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухая для шлифования при нанесении 120 мкм | 4-5 часов | 2-3 часа |  |  |  |
| Сухая для штабелирования при нанесении 120 мкм | 8 часов | 3-4 часа |  |  |  |

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.