## Industrial Coatings

# Europe

IC 200	       КРАСКА ПРОФФ 355

121-53107

121- xxxxx

Краска Профф 355 - быстросохнущая полуматовая поверхностная краска кислотного отверждения, разработанная для использования в производстве мебели и других предметов интерьера из дерева, фанеры, ДСП, МДФ. Также подходит для нанесения на ДСП с бумажным покрытием.

Краска Профф 355 может наноситься распылением или на лаконаливной машине.

Краска Профф 355 имеет низкий уровень эмиссии формальдегида (Е1) т.е. максимальный уровень эмиссии 0,12 мг/м3 воздуха, содержит менее 1% ароматических веществ.

Для получения лучших результатов при использовании данной краски следует помнить, что:

- краску следует наносить не более чем в два слоя толщиной 120 г/м2 мокрой пленки.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке, с./DIN4 20oC | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121-53107 121-ххххх | NCS S0502Y Оттенки по NCS | Двухкомпонент-ная краска кислотного отверждения на основе алкидо- и аминосмол | 95 | 60 весовых% | 1,24 | 40 | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 23оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121-53107 121-ххххх | На 100 объемных частей краски Профф 355 - 10 объемных частей отвердителя 1871-00802 | Разбавитель 800-09174 | Воздушное распыление 25-30" Автомат. распыление 15-20" Наливная машина 25-40" | 2 дня при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 40оС | 60оС | 80оС | Инфракрасные волны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухая для штабелирования при нанесении 110 г/м2 | 10 час. | 2 часа | 35 мин. | 10-15 мин. | 120-180 с. |

Перед началом сушки ИК - излучением необходимо предварительно подогреть поверхность до 50оС и выдержать примерно 60 с. перед помещением изделия в сушильную камеру.

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.