## Industrial Coatings

# Europe

XP 500	Д-ДУР   Плюс

1536-01149

Д-ДУР Праймер - двухкомпонентный полиуретановый грунт разработанный для промышленного использования в производстве мебели, других предметов интерьера, а также для наружных работ.

Д-ДУР Праймер используется под поверхностные краски любого типа.

Д-ДУР Праймер может наноситься воздушным распылением, а также электростатическим распылением.

Для получения лучших результатов при использовании данного грунта следует помнить, что:

- краску следует наносить на ошлифованную и очищенную от пыли поверхность.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке, с./DIN4 23oC | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1536-01149 | белый | Двухкомпонент-ный полиуретановыйгрунт | - | 61 весовой% | 1,30 | матовый | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 23оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1536-01149 | На 100 объемных частей грунта - 30 объемных частей отвердителя 1871-01085 | Разбавитель 800-00218 до 50% | 20-40" | 4 часа при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 40оС | 60оС | 80оС | Инфракрасные волны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой для шлифовки при нанесении 125-150 мкм. | 4-5 часов | 2-3 часа |  |  |  |
| Сухой для штабелирования при нанесении 125-150 мкм. | 8 часов | 3-4 часа |  |  |  |

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.