## Industrial Coatings

# Europe

IL 500	ПУ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ Лак

1420-00090

Лак ИЛ-500 - высокоглянцевый двухкомпонентный полиуретановый лак для внутренних работ.

Лак ИЛ-500 был разработан для использования в производстве мебели и предметов интерьера из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности, а также стойкость поверхности к воздействию химикатов, например столешниц.

Лак ИЛ-500 подходит для всех типов древесины. Используется как поверхностный лак, а также в качестве грунтовочного лака.

Лак ИЛ-500 имеет низкий уровень эмиссии формальдегида ( Е1 ).

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что:

- перед нанесением лака поверхность должна быть отшлифована (рекомендуется использовать бумагу № 220) и очищена от пыли.

- промежуточная шлифовка выполняется бумагой № 240 или более мелкой.

- лак следует наносить в два или более слоев толщиной 110 г/м2 мокрой пленки.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке с./DIN4/ 200С | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420-00090 | Бес-цветный | Полиурета-новый двухкомпо-нентный лак | 55-65 | 51+1 весовых% | 1,00 | Боле 90 | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420-00090 | На 100 объемных частей лака - 100 объемных частей отвердителя 878-03286 | 800-09174 | 20 - 23 | 4 часа при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 50оС | 80оС | Инфракрасные волны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой от пыли при нанесении 100 г/м2 | 10 мин. |  |  |  |
| Сухой на ощупь при нанесении 100 г/м2 | 2 часа |  |  |  |
| Сухой для штабелирования при нанесении 100 г/м2 | 6-8 часов |  |  |  |

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.