## Industrial Coatings

Europe

IL 500                        ПУ – ЛАК для паркета

211-05735

(211.57.35)

ПУ - лак - двухкомпонентный полиуретановый лак для паркета. Имеет высокую износо- и химстойкость, эластичность и заполняющую способность.

ПУ - Лак - может наноситься кистью, распылением или на вальцевой машине.

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что:

- рекомендуемая толщина одного слоя 120 г/м2 мокрой пленки.

- наносить один-два слоя, между слоями можно не шлифовать

- в качестве грунтовочного слоя можно использовать ПУ силер.

- наносить лак следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.

- хранить лак следует в плотно закрытых банках в хорошо проветриваемом месте при температуре 15 - 25оС

- срок хранения лака 36 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке, с./DIN4 20oC | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211-05735 | Бесцвет-ный | Двухкомпонент-ный полиуретановыйлак | 40-45 | 41(2% | 1,00+0,01 | 30-35 | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211-05735 | На 100 частей лака -100 весовых частей отвердителя 878-31510 | 10-20% разбавителя 800-09174 | 14-16 | 4 часа при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 50оС - 60оС | 80оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой при нанесении 120 г/м2. | 4 часа |  |  |