## Industrial Coatings

# Europe

IP 200	                              ТРЭФФ ТЭКСУРФ

525-54181

Трэфф Тэксурф Праймер - грунт кислотного отверждения с хорошей заполняющей способностью и очень хорошей шлифуемостью, разработанный для грунтования поверхностей в производстве мебели и других предметов интерьера.

Трэфф Тэксурф Праймер обычно используется под поверхностные краски Профф и Трэфф, но в качестве поверхностных материалов можно также использовать синтетические лаки или лаки на основе целлюлозы.

Для шпаклевания поверхности рекомендуется использовать шпаклевку Мелланспакель 61307.

Для грунтования мебели и деталей интерьера, использующихся в условиях с повышенной влажностью, рекомендуется использовать Д-Дур грунт.

Трэфф Тэксурф Праймер имеет низкий уровень эмиссии формальдегида ( Е1 ) т.е. максимальный уровень эмиссии 0,12 мг/м3 воздуха, праймер содержит менее 1% ароматических веществ.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке, с./DIN4 23oC | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525-54181 | белый | Двухкомпонент-ный грунт кислотного отверждения на основе модифициро-ванных алкидо- и аминосмол | 60 | 62 весовых% | 1,27 | матовый | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 23оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 525-54181 | На 100 объемных частей грунта - 15 объемных частей отвердителя 1871-00802 | Разбавитель 800-09174 | Воздушное распыление 22-28" Безвоздушное распыление 25-40" Наливная машина 25-40" | 3 дня при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 40оС | 60оС | 80оС | Инфракрасные волны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой для шлифовки при нанесении 120 г/м2 | 2 часа | 45 мин. | 15 мин. | 10 мин. | 120-150 с. |
| Сухой для штабелирования при нанесении 120 г/м2 | 6 часов | 2 часа | 20 мин. | 15 мин. | 120-150 с. |

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.