## Industrial Coatings

# Europe

IS 500	ПУ ГРУНТЛАК (СИЛЕР)

91625-11004

ПУ силер – двухкомпонентный  полиуретановый силер с высокой заполняющей способностью и хорошей шлифуемостью.

ПУ силер особенно подходит для нанесения под глянцевые поверхностные лаки, так как не мутнеет под глянцевыми лаками.

ПУ силер был разработан для грунтования поверхностей из дерева,  ДВП в производстве мебели и предметов интерьера, особенно там, где важна хорошая заполняющая способность.

Расход ок.100-140 г/м2 . Наносится распылением или наливом.

Для получения лучших результатов при использовании данного силера следует помнить, что:

- силер следует наносить в два слоя толщиной 120 г/м2 мокрой пленки.

Сушка между двумя слоями 1час при 200С.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке, с. | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420-00104 | Бес-цветный | Двухкомпонент-ный полиуретановый силер | 38-42 | 46+2 весовых% | 0,98 | - | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20о С | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420-00104 | На 100 объемных частей силера - 50 весовых частей отвердителя 878-03284 | Рабавитель 800-00218 | При распылении 13-16, При наливе 20-25 | 4 часа при 20о С с отверди- телем 91950-3284 |

Сушка:

| Температура | 20оС | 50оС | 80оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой на отлип | 1час | 1 час |  |
| Сухой для шлифования/ штабелирования | 4часа |  |  |

Альтернативные отвердители:

Для увеличения наполняющей способности силера и сокращения  времени сушки можно использовать отвердитель 91950-3290

Общая информация:

Материал подходит для создания покрытия с открытыми и закрытыми порами.

Нанесение производится на чистую деревянную  поверхность ошлифованную шкуркой с размером зерна 120.

Дерево может быть окрашено красителями серии 91604- или 91893- перед нанесением силера. Не следует наносить на масляные красители.

При нанесении на экзотические породы дерева или ламинированную бумагу, сначала  необходимо нанести  изолирующий  силер.

Перед нанесением поверхностного лака на отвердевшую пленку прошлифовать бумагой с размером зерна 280-320. Сверху могут наноситься материалы   ПУ, УПЭ и НЦ.

Силер не защищен от пожелтения  и поэтому с течением времени и при воздействии солнечного света будет происходить пожелтение. Для замедления этого процесса можно добавлять УФ- абсорбирующую добавку 91977-0211 от 1% до 3%.: