## Industrial Coatings

Europe

ПРОДУКТ 										 91625-11535

| ОПИСАНИЕ | Матовый ПУ лак с антипиреновыми свойствами (второй этап прозрачной антипиреновой системы) |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Специально разработан для производства мебели, стульев, дверей, стен и любых деревянных поверхностей, используемых в местах, где предъявляются повышенные требования к противопожарной безопасности, таких как школы, больницы, гостиницы, выставочные комплексы, музеи и.т.д. Специальная формула данного продукта изменяет взаимодействие дерева, покрытого этим продуктом, с огнем: в то время как пламя быстро распостраняется по деревянным поверхностям, отделанным традиционными красками; при использовании антипиреновой системы распостранение огня и, соответственно, дымообразование минимальны. |
| НАНЕСЕНИЕ | Система AIRMIX или налив |
| ХРАНЕНИЕ | ХРАНИТЬ БОЧКИ ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМИ, В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 10ºС ДО 30ºС |
| СРОК ГОДНОСТИ | 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ |

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Удельный вес, при 20С | 1,050 +\- 0,010 кг/л |
| --- | --- |
| Вязкость, при 20С | 30"+\- 5" DIN №6 |
| Глянец, 60( | 35+\-2 |
| Содержание сухого остатка | 49% +\- 1% |

ГОТОВАЯ СМЕСЬ

|  | Частей по весу | Частей по объему |
| --- | --- | --- |
| 91625-11535 | 100 | 100 |
| 878-31070 | 100 | 110 |
| 800-00218 | 5-20 | 10-25 |

| Жизнеспособность смеси | 2 часа при температуре °С |
| --- | --- |
| Рабочая вязкость для распыления | 14-16" DIN4 при 20С - 20% разбавителя 800-09174 |
| Рабочая вязкость для налива | 16-18" DIN4 при 20С - 5% разбавителя 800-09174 |

Внимание: при использовании налива из-за испарения растворителя вязкость быстро нарастает. Необходимо постоянно измерять вязкость и добавлять требуемое количество разбавителя.

НАНЕСЕНИЕ

| Рекомендуемый расход | минимум 150 г на кв.м |
| --- | --- |
| Количество слоев | 1 |

СУШКА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

| Сухой от пыли | 30 мин. при 20оС |
| --- | --- |
| Сухой на ощупь | 40 мин. при 20оС |
| Сухой для шлифовки/штабелирования | через 8-12 часов при 20оС |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы добиться необходимых антипиреновых свойств, требуется наносить данный лак (минимум 150 г на кв.м) на 300 г на кв.м отшлифованного силера 91625-00115. Таким образом, полная антипиреновая система состоит из 450 г на кв.м.

Как силер, так и лак мало подвержены пожелтению.

ВНИМАНИЕ: после длительного хранения у данного продукта может наблюдаться незначительное расслоение компонентов; в таком случае необходимо тщательно перемешать продукт непосредственно в бочке.