## Industrial Coatings

# Europe

ST 770 	КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ

### МОРИЛКИ

91604-ххххх

Концентрированные морилки ST 770 - предназначены для тонирования деревянных поверхностей мебели и других предметов интерьера из дерева. На них можно наносить лаки кислотного отверждения, полиуретановые, НЦ-лаки и лаки УФ-сушки.

Концентрированные морилки ST 770 используются в комбинации с НЦ-разбавителем.

Концентрированные морилки ST 770 могут наноситься распылением, кистью, окунанием, губкой.

Для получения лучших результатов при использовании морилок следует помнить, что:

- Перед использованием морилку следует разбавить разбавителем в указанной пропорции и хорошо перемешать.

- Наносить морилку следует на ошлифованную, очищенную от пыли поверхность.

- Перед нанесением силера и лака следует убедиться, что морилка полностью высохла.

- Хранить в плотно закрытой пластмассовой таре в помещении с хорошей вентиляцией при температуре 15-20оС. Срок хранения морилки 2 года (в нераспечатанной таре), в распечатанной таре - 6 месяцев.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке, с./DIN4/ 20oC | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Сте-пень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91604-07242 06248 07249 03247 09243 03005 03015 03025 03035 03045 03055 03065 03075 03085 03095 03105 | Палисандровое дерево 1:5 зеленый 1:3 синий 1:5 красный грецкий орех 1:5 черный 1:1 махагон 1:5 сосна 1:20 грецкий орех 1:10 светлая сосна 1:15 темный дуб 1:20 светлый дуб 1:50 вишня 1:20 красный 1:5 бордовый 1:5 зеленый лес 1:3 сандаловое дерево 1:60 | Морил-ки на основе НЦ раство-рителя | 12+1 | 13-15 весовых% | 0,96 - 1,04 | - | огне-опас-ный |

Концентрация указана для нанесения пистолетом-краскораспылителем.

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 23оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91604-ххххх |  | Разбавитель 803-00011 в соответствии с указанной концентрацией | - | До 6 месяцев при 15-25оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 50оС | 80оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой на ощупь при нанесении 100 г/м2 | 30 мин. | - | - |

Пропорции  смешивания:

| Соотношение | Разбавителя | Красителя |
| --- | --- | --- |
| 1 : 3 | 1 л | 0,333 л |
| 1 : 5 | 1 л | 0,200 л |
| 1 : 10 | 1 л | 0,100 л |
| 1 : 15 | 1 л | 0,067 л |
| 1 : 20 | 1 л | 0,050 л |
| 1 : 50 | 1 л | 0,020 л |
| 1 : 60 | 1 л | 0,017 л |