1.2.6

### ABSOPRIM - LEVIS

Краткое описание: Бесцветный изолирующий грунт для внутреннего и наружного использования. Для стен и крыш. Типы поверхностей: сильно впитывающие, такие как пористый бетон, легкие бетонные блоки и т. д. В специальных случаях может наноситься как грунт на битумную поверхность.

Преимущества:

- Отлично блокирует пористые поверхности, на которые нельзя наносить краску прямиком;

- Обеспечивает хорошую адгезию на старых битумных покрытиях.

Характеристика:

- Отличная изоляция.

- Устойчивость к щелочам.

- Герметически пломбирует и укрепляет поверхность.

- Закрепляет пыльную крошку на битуме, которую не удается удалить кистью.

- Упрощает дальнейшую окраску и улучшает качество напыления последующих слоев.

- Дышит.

- Легко наносится.

- Быстро высыхает.

Метод нанесения: кисть, безвоздушное распыление (сопло .009 дюймов, давление 100 бар).

Разбавление: не требуется.

Очистка оборудования: водой.

Практический расход: ±10 м2/л на один слой (в зависимости от пористости поверхности).

Высыхание при 23о С и 50% влажности: ± 1 час.

На перекрас: после 4 часов.

Вид в банке: водянистая молочная жидкость (после долгого хранения сверху может появиться пленка).

Вид покрытия (сухой пленки): бесцветный.

Условия нанесения:   не наносить при температуре ниже +8оС и при слишком влажной погоде.

Состав:

Связующее вещество – дисперсия акрилового сополимера.

Разбавитель – вода.

Дополнительные вещества: стабилизаторы.

Плотность: 1,02 (0,02 при  20о С.

Вязкость: 10-12 сек по ВЗ-4.

Пропускание воздуха: может наноситься на стены с содержанием влаги до 5%.

Упаковка: 1 л, 5 л, 20 л.

Срок хранения: не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

##### Система нанесения

Подготовка поверхности: Поскоблить, почистить кистью, удалить грязь или провести механическую очистку под высоким давлением. Хорошо высушить. При наличии грибка или мха поверхность обработать ANTIMOSS, дать постоять 24 часа, а затем очистить кистью по сухому.

Окраска.

(Внимание: перед нанесением покрытие хорошо размешать).

Сильно впитывающие поверхности: Нанести слой ABSOPRIM, перекрыть какой-либо текстурной краской (Levis Relief, Quartzocryl).

Старые битумные покрытия для крыш: обязательный слой ABSOPRIM, перекрыть ROOFCRYL.

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) ООО “Окрасочные технологии” подтверждают, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) ООО “Окрасочные технологии” не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.