ООО  “Окрасочные технологии”
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, д.28; Тел. (8172-) 53-51-12, 52-05-29, Факс 51-47-40



1.7.2
Alpha TACTO - SIKKENS
Краткое описание: Покрытие с «тактильным» эффектом на водной основе для внутреннего использования. 
Характеристика: 

· Придает поверхности ощущение мягкости при прикосновении

· Легко очищается.
· Не выцветает.
· Высокая степень матовости.
· Легко наносится.
· Хорошая устойчивость к внешним воздействиям.
Условия нанесения:

Температура воздуха:  5 - 30о С.

Влажность воздуха:  до 85%.

Метод нанесения: Короткошерстным валиком и широкой мягкой кистью для “эффекта замши”. Короткошерстным валиком и специальным инструментом для “тканевого эффекта".

Разбавление: водой. Для “эффекта замши”: 10 – 15%. Для “эффекта ткани”: 30%.

Очистка оборудования: водой сразу после использования. Если необходимо, то добавить моющее средство.

Рекомендуемая толщина слоя при  20°C/65% относительной влажности: Сухого - 80 мкм, мокрого - 200 мкм.
Практический расход: 6 – 8 м²/л на 2 слоя.

Высыхание при 20о С и 65% влажности: 

· От пыли:20 минут.
· На отлип:  2 часов.

· На перекрас:  6 часов.

Упаковочная вязкость: 110-120 KU.
Плотность: 1,060 кг/л.
Содержание твердых частиц: 26% объемных и 30% весовых.

Уровень глянца: 0.6 GU/85°.
Упаковка: 2,5 л.
Цветовая гамма: База N00 прозрачная.
Срок хранения: Минимум 24 месяца в оригинальной упаковке.
Условия хранения: Не рекомендуется замораживать, хранить в сухом месте при температуре от 5 до 30°C.
Система нанесения

Поверхность должна быть высушена, очищена от пыли, грязи, грибка, плесени и т.д.  Поверхность предварительно обработать Alpha BL Grond, в соответствии с цветом отделочного покрытия. Далее кистью нанести крест-накрест 2 слоя Alpha Tacto, разбавленного на 10-15% (по объему) водой. 

Точка воспламенения: выше 100о С.
_____________________________________________________________________________
а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.  

б) ООО “Окрасочные технологии” подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:            
 - строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) ООО “Окрасочные технологии” не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта Б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.
д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.
