“Окрасочные технологии”
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, д. 28;  Тел. (8172-) 53-51-12, 52-05-29,  E-mail: sikkens@vologda.ru

1.3.1

ALPHA  WALL FILLER 

(ALPHA MUURPLAMUUR) - SIKKENS
Краткое описание:  Выравнивающая шпатлевка для стен на основе водной эмульсии. Для внутренних работ. Готова к применению.

Используется по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, ДСП, гипсовым панелям, строительным панелям и по ранее окрашенным поверхностям. Наносится слоями толщиной 1-8 мм каждый.
Характеристика: 

	· Отличное порозаполнение.

· Водостойкость.

· Легкая по весу (низкая удельная масса), что гарантирует легкость при нанесении.

· Хорошая адгезия.

· Легко шлифуется.

· Паропроницаемая.


	· Может наноситься во влажном помещении.

· Перекрывается дисперсионными, алкидными и акриловыми красками.

· Минимальная усадка.

· Без щелочи.

· Быстро сохнет.

· Не содержит цемента, асбеста и штукатурки.


Условия нанесения:

Температура воздуха и окрашиваемой поверхности:  3-35о С.

Влажность воздуха: максимум 85%.
Метод нанесения: шпатель, губка. Для закругления краев использовать влажную кисть или синтетическую губку. 

Разбавление: не требуется.

Очистка оборудования: водой.

Практический расход: 0,5-1,5 л/м2 (Зависит от типа поверхности. Точный расход определяется с помощью тестового нанесения). 

Плотность:  1  кг/л.

Уровень глянца: матовый.

Высыхание при 20о С и 65% влажности: 


· на отлип – через 2 часа,

· на перекрас – через 10 часов,

· на шлифовку – через 24 часа.

Время сушки зависит от поверхности, толщины слоя, влажности и температуры воздуха.

Упаковка: 10 л, 2,5 л.

Цвет: белый.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке в проветриваемом помещении (боится мороза). Оставшуюся в банке шпатлевку выровнять, накрыть фольгой и плотно закрыть крышкой.

Система нанесения

Очистить поверхность от мелованных и отслаивающихся материалов. Если поверхность слишком сухая, то смочить водой.

Точка воспламенения: > 100о  C.

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.  

б) ООО “Окрасочные  технологии”   подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:            

 - строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) ООО “Окрасочные  технологии”   не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.

