“Окрасочные технологии”
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, д. 28;  Тел. (8172-) 53-51-12, 52-05-29,  E-mail: sikkens@vologda.ru
“Окрасочные технологии”
160026, г. Вологда, ул. Преображенского, д. 28;  Тел. (8172-) 53-51-12, 52-05-29,  E-mail: sikkens@vologda.ru


[image: image1.wmf]
Alpha Aquafix Opaque
Водоразбавляемый матовый грунт  для внутренних и внешних работ. На основе сополимерной акриловой дисперсии.
Основное 
Главные свойства
Матовый  грунт.


Превосходное сцепление с необработанной поверхностью.

Неомыляется.


Паропроницаем.

Перекрывается водными красками для стен.

Применение
Подготовка необработанных поверхностей для достижения лучшего сцепления и лучшей перекрываемости красками. Грунт для ровных поверхностей таких как ровный бетон, штукатурка, кирпич, песчаник.
Информация по применению

Условия нанесения
5 - 30°C.


Max. отн.вл. 85 %

Методы нанесения
кистью или валиком
Разбавление
Готов к применению. При применении на сильно впитывающих поверхностях разбавить max. 10 % водой.

Очистка инструмента
Водой.

Практический расход 
4 – 6 м²/л в зависимости от шероховатости, природы и пористости поверхностей, условий и методов нанесения. Для получения точных данных по расходу мы рекомендуем предварительно провести тест.
Время высыхания при  20°C/ 65% 
отн .вл.
На перекрас приблизительно после 6 часов, водной краской для стен.

Свойства
Плотность
Прибл. 1,44 кг/дм³.

Адгезия
Оптимальная адгезия на сухой и чистой поверхности.
Перекрываемость
Только водными красками для стен.
Устойчив к щелочам
Alpha Aquafix Opaque неомыляется.
Срок хранения
Не менее 12 месяцев при хранении в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация


Упаковка
5 - 10 литров
Цвет
Белый. Можно окрасить универсальным колорантом  но не более чем 5%.
Системы
Необработанные поверхности
Поверхность должна быть высушена.


Удалить грязь, пыль, плесень, мох, грибок и старые не плотно прилегающие  к стене слои и нанести Alpha Aquafix Opaque (разбавленную 10%  воды для нанесения на сильно впитывающих поверхностях).

После высушивания Alpha Aquafix Opaque можно перекрашивать 1 или 2 слоями водной краски для стен.

На заметку:

Рыхлые поверхности должны быть предварительно обработаны Alpha Fix Dispersiegrond или Alpha Aquafix.
Информация по мерам безопасности

Точка воспламенения
> 100°C.
Легальное предписание
Пользователь этого продукта должен выполнять государственные стандарты касающиеся здоровья, безопасности и окружающей среды.
Для дополнительной информации пожалуйста  ознакомьтесь с Material Safety Data Sheet.


а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.  

б) ООО “Окрасочные  технологии”   подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:            

 - строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) ООО “Окрасочные  технологии”   не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.

_983107369.doc


�












