“Окрасочные технологии”
160026,  г. Вологда,  ул. Преображенского, д. 28;  тел. (8172-) 53-51-12,  52-05-29, E-mail: sikkens@vologda.ru

1.1.3

ALPHA ANTIMOSS - SIKKENS

Краткое описание: Специальный водный состав на основе четвертичной аммониевой соли для борьбы со мхом, плесенью и бактериями на любых видах поверхностей при наружной и внутренней отделке. 

Характеристика: 

· Эффективное средство для борьбы со мхом, плесенью и бактериями.
· Alpha Antimoss не образует пленки.

Условия нанесения: 

Температура воздуха: от 10о С до 25о С. Не наносить при температуре ниже +5о С.

Метод нанесения: кисть, распыление. Перед нанесением раствор необходимо размешать.  

Разбавление: не требуется. 

Очистка оборудования: водой.

Практический расход: 6-10 м2/л. Зависит от твердости и пористости обрабатываемой поверхности.  Очень загрязненные поверхности можно обработать дважды.

Высыхание при 20о С и 65% влажности: 24 часа, после чего поверхность готова под последующую отделку.

Плотность: 1,0 кг/л ± 0,05.

Упаковка: 5  л.

Цветовая гамма:  бесцветный.

Срок хранения:  не более 2-х лет в закрытой упаковке (боится мороза). Температура не должна превышать +35оС.

Система нанесения

Удалить грязь, жир, водоросли, плесень и т. д. с помощью щетки или скребка. Нанести Alpha Antimoss в необходимом количестве, дать поверхности “настояться” в течение 24 часов, затем снять избыточную грязь. Повторить обработку в случае очень сильного загрязнения поверхности. 

Точка воспламенения:    > 100о  C.

Alpha Antimoss
1

