“Окрасочные технологии”
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев   9-104;  Тел. (8172-) 72-81-47, E-mail: sikkens@vologda.ru

1.4.1

ALPHA  BETONVERF - SIKKENS
Краткое описание:  Покрытие для стен на основе акрилового сополимера и растворителей для внутренней и наружной отделки. Применяется для защиты бетона, асбоцемента и т.п. При использовании внутри зданий ALPHA BETONVERF можно наносить на кирпич, штукатурку, гипс и др.

Характеристика: 

· Сохнет только за счет испарения растворителя.

· Не омыляется, препятствует карбонизации, образует атласную поверхность.

· Обладает высокой атмосферостойкостью, устойчиво к действию мороза и к влажной протирке.

· Не микропористое, поэтому не рекомендуется наносить на стены, подверженные подсосу воды.

Условия нанесения: 

Температура воздуха:  от 0о  С (поверхность должна быть сухой и свободной от льда. Низкая температура увеличивает время высыхания).

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление.

Разбавление: для кисти - до 5% Уайт-спирит, для распыления - разбавитель-обезжириватель М600.

Очистка оборудования: Уайт-спирит.

Рекомендуемая толщина слоя: сухого - 35 мкм, мокрого – 110 мкм.

Условия при распылении:         

 Воздушное распыление

Безвоздушное распыление

рабочее давление -       
  3-4 атм.                                


100-130 атм.

диаметр сопла      -        
  1,5-2 мм                              


 0,279-0,330мм

разбавление  -

  примерно 15%                   


 примерно 10%

Практический расход: 8-10 м2/л в зависимости от поверхности, способа нанесения и формы конструкции.

Высыхание при 20о С и 65% влажности:   

· от пыли 
- 0,5 часа,

· на отлип 
- 3 часа,

· на перекрас 
- 12 часов.

Упаковочная вязкость: 0,5 Паскаль секунда при температуре 23оС ± 0,1.
Плотность:  1,49  кг/л (за основу взят белый цвет).

Содержание твердых частиц: 70% весовых и 48% объемных (за основу взят белый цвет).

Уровень глянца: полуматовый.

Адгезия: отличная адгезия, даже на гладкой бетонной поверхности.

Устойчивость к промывке: хорошая (при использовании моющих средств, не содержащих щелока).

Упаковка: 10 л.

Цветовая гамма: белый и 200 цветов коллекции Sikkens 3031.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (не боится мороза). 

Система нанесения

Необработанная поверхность: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масла и т.д. Поверхности с высокой степенью известкования пропитать ALPHA DISPERSIEGROND, разбавленным примерно на 10% разбавителем Sikkens Solvent В.

Новая поверхность: Предварительно просушить, при необходимости подготовить поверхность к окраске (см. выше). Нанести первый слой ALPHA BETONVERF, разбавленного на 2 % Уайт-спиритом. При обработке больших поверхностей последний слой лучше наносить валиком для улучшения внешнего вида покрытия. 

Внимание:

· Для достижения наилучших результатов необходимо, чтобы время между нанесением 1-го и 2-го слоев было возможно короче. 

· При нанесении темных цветов ALPHA BETONVERF рекомендуется предварительно нанести грунтовочный слой ALPHA DISPERSIEGROND.

Точка воспламенения:  35о  C.

Alpha BETONVERF 
1

