“Окрасочные технологии”
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9-104;  Тел. (8172) 72-81-47, E-mail: sikkens@vologda.ru

1.4.5

0AlphaCOAT - SIKKENS
Краткое описание: Матовая водоразбавляемая кварцсодержащая текстурированная краска на базе сополимерной дисперсии для наружных и внутренних работ. Применяется как декоративное защитное покрытие по бетону, ячеистому бетону, кирпичной кладке, штукатурке и другим строительным поверхностям.

Характеристика: 

· Матовая с тонкозернистой структурой.
· Высокая эластичность позволяет хорошо заделывать мелкие трещины.
· Препятствует карбонизации.
· Паропроницаемая.
· Микропористая.
· Не омыляемая.
· Хорошая погодоустойчивость при перекрытии сверху краской ALPHA TOPCOAT.
· Не желтеет.
Условия нанесения:

Температура воздуха:  5 - 30о С.

Влажность воздуха:  до 85%.

Метод нанесения: кисть, валик, распыление. Вне зависимости от метода нанесения рекомендуется пройтись по мокрой краске крупноячеистым поролоновым валиком.

Разбавление: водой, по необходимости.
Очистка оборудования: водой.

Рекомендуемая толщина слоя: сухого - 150 мкм, мокрого – 300 мкм.

Практический расход: 1-й слой – 4 м2/л, 2-й слой – 2,5-3 м2/л.  Практический расход зависит от структуры и пористости окрашиваемой поверхности.

Высыхание при 20о С и 65% влажности: 

· от пыли       -   4 часа, 

· на перекрас - 16 часов.

Упаковочная вязкость: 3,1 Паскаль секунда при температуре 23оС ± 0,5.
Плотность: 1,45 кг/л ± 0,5 (за основу взят белый цвет).

Содержание твердых частиц: 50% объемных и 65% весовых (за основу взят белый цвет).

Уровень глянца: матовый.

Текстура: тонкозернистая.

Укрывистость: отличная.

Устойчивость к диффузии: µm d. H2O: 0,03 m;

  µm d. CO2: 528 m.

Срок эксплуатации: покрытие Alphacoat (а также в сочетании с Alpha Topcoat) отличается большим сроком эксплуатации.

Упаковка: 5 л, 10 л, 15 л (только белый).

Цветовая гамма: белый и около 1000 цветов коллекции SIKKENS 3031.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

Система нанесения

Подготовка новой поверхности: поверхность должна быть сухой и очищенной от цементной пыли, плесени, грибка и грязи. Особо пористую поверхность рекомендуется покрыть стабилизирующим известковые и цементные поверхности грунтом ALPHA DISPERSIEGROND.

Обработанная поверхность: нанести грунтовочный слой ALPHA COAT на 5 % разбавленный водой (в зависимости от впитываемости обрабатываемой поверхности). Расход материала – 0,3 л/м2. После этого нанести отделочный слой уже неразбавленным составом (расход материала – 0,4 л/м2). Каждый слой рекомендуется раскатать крупнозернистым пенопластовым валиком. Нанесение одного или двух слоев ALPHACOAT зависит от требований к долговечности обрабатываемой поверхности, водонепроницаемости, прочности и др. 

ALPHA COAT в сочетании с ALPHA TOPCOAT: нанести 1-2 слоя ALPHACOAT из расчета 0,4 л/м2 за один  слой или 0,7 л/м2 за два слоя. Причем, пока слой еще сырой, необходимо пройтись по нему крупнопористым валиком. После этого нанести верхний слой ALPHA TOPCOAT из расчета – 0,3 л/м2. 

Точка воспламенения: выше 100о С.

Alpha Coat
1

