“Окрасочные технологии”
160026,  г. Вологда, ул. Преображенского,  д. 28;  тел. (8172-) 53-51-12, 52-05-29, E-mail: sikkens@vologda.ru

1.2.4

ALPHA  MUURPRIMER - SIKKENS
Краткое описание:  Грунт водорастворимый, наносимый на новые или старые цементные поверхности, для внутренних работ с защитными свойствами от пятен никотина и копоти. 

Характеристика: 

· Низкий уровень запаха.

· Перекрывается любыми водорастворимыми или алкидными красками.

· Рекомендуется в качестве грунта под мультиколорные покрытия на оштукатуренных поверхностях.

· Готовый к применению.

· Хорошо впитывается, уменьшает впитывающие свойства поверхности.

· Чистого белого цвета, что позволяет накладывать на него 1 слой отделочного покрытия.

Условия нанесения:

Температура воздуха:  от 6о С.

Влажность воздуха: 85%.
Метод нанесения: кисть, валик, безвоздушное распыление (раб. давление - 150 атм., диаметр отверстия сопла – 18 / 80).

Разбавление: 10 – 20%.


Очистка оборудования: теплая мыльная вода.

Практический расход: 8 - 12 м2/л (в зависимости от свойств поверхности). 

Высыхание при 20о С, 60% влажности и толщине слоя в 400 мкм: 



· от пыли - 2 часа,

· на перекрас - 16 часов.

Плотность: 1,19  кг/л ± 0,05.

Содержание твердых частиц: 45% ± 2.

Уровень глянца: полуматовая.

Упаковка: 5 л,  10 л.

Цветовая гамма: белый.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

Система нанесения

Поверхность должна быть высушена и обезжирена. По возможности смыть меловые слои как можно тщательнее. Нанести один слой ALPHA MUURPRIMER (разбавленный на 25% водой) на подготовленную поверхность. Никотин, копоть (нагар) и другие пятна покрываются неразбавленным ALPHA MUURPRIMER. Не менее чем через 24 часа нанести отделочное покрытие.

Внимание: минимальная температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее 8о С, а относительная влажность не более 75%.

Точка воспламенения: 
           > 100о  C.

Alpha MUURPRIMER 
1

