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Alpha  NEUTRALISATOR - SIKKENS

Краткое описание: Специальный состав для нейтрализации щелочных выделений на новом бетоне, цементе, штукатурке и других поверхностях, содержащих известь.

Характеристика: 

· Нейтрализует щелочные выделения в известковых и цементных поверхностях;

· Нейтрализует соли железа в кирпичной кладке, предотвращая обесцвечивание отделочного покрытия;

· Может использоваться для уничтожения мха и водорослей на стенах при условии, что поверхность затем покрывается ALPHA DISPERSIEGROND и окрашивается непрозрачным отделочным покрытием. 

Условия нанесения:  Температура воздуха:  от 0о С.

Метод нанесения:  кисть 

Разбавление: водой.
Очистка оборудования: водой.

Приготовление материала перед употреблением: 

· для бетонной и цементной поверхностей – 1 часть Alpha Neutralisator + 2 части воды;

· для известковой штукатурки – 1 часть Alpha Neutralisator + 3 части воды.

Практический расход: 8-10 м2/л,  в зависимости от свойств поверхности. 

Упаковочная вязкость: прозрачная жидкость.

Плотность: 1,15 кг/л ± 0,05.

Перекрас: всеми видами непрозрачных настенных покрытий.

Упаковка: 5 л в пластиковой таре.

Цветовая гамма: бесцветный.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке. Действие мороза не сказывается на его последующей эффективности.

Система нанесения

Внимание: ALPHA NEUTRALISATOR должен находиться в пластиковой емкости, так как металлическая вступает в химическую реакцию с продуктом.

· Очистить поверхность от мха и водорослей с помощью щетки. Нанести состав из расчета:

· для новых бетонных и цементных поверхностей:
1 часть состава + 2 части воды

· для известковой штукатурки: 1 часть состава + 3 части воды

Не промывать. После нанесения состава необходимо дать возможность поверхности высохнуть. Если появился налет, удалить его сухой щеткой. При нанесении на щелочные поверхности возможно пенообразование. Перед нанесением следующего покрытия, необходимо убедиться в качественности обработки поверхности, нанеся NEUTRALISATOR на небольшой участок. Пена не должна образовываться. Проверить уровень нейтрализации поверхности более точно можно с помощью специальной лакмусовой тест - бумаги.

Точка воспламенения: 100о С.

Техника безопасности: ALPHA NEUTRALISATOR является химически активным веществом, что требует соблюдения техники безопасности. Рекомендуется работать в резиновых перчатках и защитных очках. При проведении работ запрещается прием пищи, воды или курение. Следует избегать попадания его на кожу, очки, кафель и т. д. 
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