“Окрасочные технологии”
160026,  г. Вологда,  ул. Преображенского д. 28;  Тел. (8172-)  53-51-12,  52-05-29, E-mail: sikkens@vologda.ru

1.5.1

ALPHACRYL  PLAFOND - SIKKENS
Краткое описание: Матовая водоэмульсионная краска на основе акрилового сополимера для внутренней отделки (особенно потолков из штукатурки, бетона) с высокой степенью белизны. 

Характеристика: 

· Может применяться по неповрежденным очищенным старым покрытиям.

· Легко наносится.

· Хорошая укрывающая способность при сохранении высокой белизны.

· Устойчиво к влажной протирке.

· Паропроницаемо.

· Не желтеет.

Условия нанесения:

Температура воздуха:  от 5о  С.

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление.

Очистка оборудования: водой.

Условия при распылении при 20оС:

            



Безвоздушное распыление                Воздушное распыление

рабочее давление – 

120-150 бар                    

  2,5 бар

диаметр сопла – 

0,018-0,021 дюйма        

  1,8 – 2,2 мм

разбавление  (водой) –          1 - 2%                       
             
  5%

Рекомендуемая толщина слоя: сухого - 35 мкм, мокрого - 110 мкм.

Практический расход: 8-10 м2/л в зависимости от свойств поверхности, способа нанесения и природы объекта (обычно достаточно одного слоя по грунту Alpha Muurprimer). 

Высыхание при 20о С и 65% влажности:   

· от пыли 
-  2 часа,

· на перекрас
-  4-5 часов.

Упаковочная вязкость: 1,3 Паскаль секунда при температуре 23оС.
Плотность:  1,36  кг/дм3 (белый цвет).

Содержание твердых частиц: 50-52% весовых, 33-34% объемных.

Уровень глянца: абсолютно матовый – максимум 3% по Гарднеру при угле 85о.

Упаковка: 5 л, 10 л.

Цветовая гамма: идеально белый, возможна колеровка с помощью универсальной базы.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

Система нанесения

Подготовка поверхности (максимальная влажность 5%): очистить от пыли и жира.
Бетон: с помощью металлической щетки удалить цементное молоко и выровнять поверхность. Удалить пыль.

Штукатурка: выровнять неровности и удалить цементную пыль. 

ДСП: загрунтовать поверхность Redox AK Primer. 

Сильно впитывающие или мелованные поверхности: пропитать грунтом Alpha Aquafix. Прошпаклевать необходимые участки или всю поверхность Alpha Muurplamuur (Wall Filler). Дать высохнуть. Отшлифовать, удалить пыль.

Нанесение: нанести одним из указанных ранее способов 2 слоя Alphaсryl Plаfond (первый слой рекомендуется разбавить на 5% водой).

Старые дисперсионные, масляные и алкидные покрытия в хорошем состоянии: промыть раствором аммония (нашатырного спирта). Зачистить глянцевые участки алкидных и масляных поверхностей до матовости. Мелованные поверхности пропитать  Alpha Aquafix. Выровнять поверхность с помощью шпатлевки Alpha Muurplamuur (Wall Filler). Дать высохнуть. Отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1- 2 слоя Alphaсryl Plаfond (в случае нанесения двух слоев, первый слой рекомендуется разбавить на 5% водой).

Внимание: старые масляные и алкидные покрытия нельзя перекрывать Alphaсryl Plаfond в сырых помещениях (например, кухне, душе, ванной комнате и т. д.). 

Точка воспламенения: > 100о  C.

Alphacryl PLAFOND
1

