1.6.1

### DIALCOLOR - TRIMETAL

Краткое описание: Водоразбавляемое мультиколорное покрытие, наносимое распылением для внутренней отделки. Прекрасный декоративный эффект разных цветовых частиц. Идеально подходит для отделки помещений в жилых домах, офисах, больницах, школах, супермаркетах, спортивных площадках. Может применяться на различные поверхности: штукатурку, гипсокартон, бетон и его производные, старую краску (в том числе и мультиколорную) в хорошем состоянии и пр.

Характеристика:

- Поставляется готовым к применению в одной упаковке.

- Наносится распылением за одну операцию.

- Однослойная система.

- Быстро сохнет, что позволяет значительно сократить время между окрашиванием и началом эксплуатации объекта.

- Хорошая устойчивость к промывке.

- Не имеет запаха, что позволяет использовать покрытие в плохо вентилируемых помещениях.

Условия нанесения:

## Температура:  от 12о С.

Влажность: до 60%.

Метод нанесения: воздушное распыление с наружным смесителем и низким давлением (диаметр сопла – 2,2-2,5 мм, давление – 0,4 атмосфер, расстояние – 30-50 см, перемешивание – 60 оборотов в минуту).

Разбавление: не требуется.

Очистка оборудования: водой (сразу же после применения).

Практический расход: 3-5 м2/л.

Высыхание при 20о С и 60% влажности:

- на отлип	 – 	6 часов,

- полное отвердение –  15 часов.

Состав:

Связующее – эмульсионная акриловая смола.

Пигменты – двуокись титана или наполнители.

Растворитель – вода.

Плотность: 1,10 ± 0,1 кг/л.

Вид сухой пленки: бархатистый.

Устойчивость к трению: 8000 циклов без повреждения покрытия (по стандарту ASTM).

Упаковка: 0,5 л, 1 л, 4 л, 5 л, 16 л.

Цветовая гамма: 76 цветов.

Срок хранения:  не менее 6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре от 5оС до 35оС (боится мороза).

##### Система нанесения

Подготовка поверхности: поверхность высушить, очистить от грязи и жира, нейтрализовать, при необходимости, щелочные выделения Alpha Neutralisator. Глянцевые участки отшлифовать до появления матовости и промыть аммиачной водой. Трещины и другие неровности зашпатлевать.

Внутренняя отделка:

Новая поверхность, мелованная, пористая: нанести слой водорастворимого грунта. Нанести 1 слой DIALCOLOR.

Старая матовая краска (водная или растворителесодержащая) в хорошем состоянии: грунтовочный слой не требуется. Нанести 1 слой DIALCOLOR.

Наружная отделка:

Пенобетон: нанести 1 слой грунта для наружной отделки. Сверху покрыть 1 слоем DIALCOLOR.

Бетон, цемент, каменная кладка: нанести 1 слой грунта для наружной отделки, перекрыть 1 слоем фасадной краски по тону совпадающей с тоном мультиколорного покрытия. Сверху покрыть 1 слоем DIALCOLOR.

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски на Минской (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски на Минской не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта Б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.

КОЛЕРОВКА

- База P и TR:

  - Выберите в базе данных необходимый оттенок Dialcolor. Например, Вы выбрали цвет 8849. На экране появляются следующие варианты: 8849/1 – 8849/2 – 8849/3.

  - Наведите курсор на первый вариант и нажмите Enter. Здесь у вас возникают 2 варианта:

- Если на экране высвечивается упаковка Dialcolor Base P или TR без пасты Trimix, то эту упаковку необходимо просто взболтать (0,5 л – 1 л в максимальном шейкере, 4 л – 10 л в коломате).

- Если на экране высвечивается упаковка Dialcolor Base P или TR вместе с пастами Trimix, то содержимое упаковки необходимо отколеровать следующим образом:

    - Открыть упаковку, которую необходимо отколеровать;

    - Поставить ее в надлежащее место Harbil Dispenser;

    - Нажать Enter. Начнется дозировка различных паст Trimix;

    - Уберите упаковку и закройте ее;

    - Поставьте банку с подколерованной краской в шейкер (0,5 л – 1 л в максимальном шейкере, 4 л – 10 л в коломате).

  - То же самое проделать с другими вариантами: 8849/2, 8849/3 и т. д.

- Смешивание Dialcolor Base P и/или TR с Dialcolor Binder.

  - Открыть упаковку Dialcolor Binder.

  - Положить ее в Mixcenter Festo MIC 1600.

  - Установить необходимую насадку для перемешивания в мешалку Festo RW 900 E.

  - Переместить насадку для перемешивания Dialcolor Binder вниз.

  - Отрегулировать скорость перемешивания Festo RW 900 E согласно следующим правилам:

- 300 оборотов/мин. для цветов, содержащих 3 х 4 л базы P или TR

- 400 оборотов/мин. для других цветов.

  - Поднять мешалку Festo RW 900 E.

  - Открыть банки Dialcolor Base P и/или TR, которые были отколерованы и смешаны, и которые необходимо добавить в Dialcolor Binder.

  - Добавить Dialcolor Base P и/или TR согласно следующим правилам:

- добавлять из меньшей фасовки в большую (например, 2 х 0,5 л, потом 1 л, потом 2 х 4 л)

- если фасовка одинаковая, то необходимо сначала добавить светлые тона, а затем темные (например, 3 х 4 л).