ООО “Окрасочные технологии”
160026, г. Вологда, ул. Преображенского д. 28;  Тел. (8172-) 53-51-12, 52-05-29; 

E-mail: sikkensvologda@ramler.ru


1.6.1

DIALCOLOR - TRIMETAL
Краткое описание: Водоразбавляемое мультиколорное покрытие, наносимое распылением для наружной и внутренней отделки. Прекрасный декоративный эффект разных цветовых частиц. Идеально подходит для отделки помещений с жилых домах, офисах, больницах, школах, супермаркетах, спортивных площадках. Может применяться на различные поверхности: штукатурку, гипсокартон, бетон и его производные, старую краску (в том числе и мультиколорную) в хорошем состоянии и пр. 

Характеристика:

· Поставляется готовым к применению в одной упаковке.
· Наносится распылением за одну операцию.
· Однослойная система.
· Быстро сохнет, что позволяет значительно сократить время между окрашиванием и началом эксплуатации объекта. 
· Хорошая устойчивость к промывке.
· Не имеет запаха, что позволяет использовать покрытие в плохо вентилируемых помещениях.
Условия нанесения:

Температура:  от 12о С.

Влажность: до 60%.

Метод нанесения: воздушное распыление с наружным смесителем и низким давлением (диаметр сопла – 2,2-2,5 мм, давление – 0,4 атмосфер, расстояние – 30-50 см, перемешивание – 60 оборотов в минуту). 

Разбавление: не требуется.

Очистка оборудования: водой (сразу же после применения).

Практический расход: 3-5 м2/л.

Высыхание при 20о С и 60% влажности: 

· на отлип
 – 
6 часов, 

· полное отвердение –  15 часов.

Состав: 

Связующее – эмульсионная акриловая смола.

Пигменты – двуокись титана или наполнители.

Растворитель – вода.

Плотность: 1,10 ± 0,1 кг/л.

Вид сухой пленки: бархатистый.

Устойчивость к трению: 8000 циклов без повреждения покрытия (по стандарту ASTM).

Упаковка: 0,5 л, 1 л, 4 л, 5 л, 16 л.

Цветовая гамма: 76 цветов. 
Срок хранения:  не менее 6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре от 5оС до 35оС (боится мороза).     




Система нанесения

Подготовка поверхности: поверхность высушить, очистить от грязи и жира, нейтрализовать, при необходимости, щелочные выделения Alpha Neutralisator. Глянцевые участки отшлифовать до появления матовости и промыть аммиачной водой. Трещины и другие неровности зашпатлевать.

Внутренняя отделка: 

Новая поверхность, мелованная, пористая: нанести слой водорастворимого грунта. Нанести 1 слой DIALCOLOR.

Старая матовая краска (водная или растворителесодержащая) в хорошем состоянии: грунтовочный слой не требуется. Нанести 1 слой DIALCOLOR.

Наружная отделка: 

Пенобетон: нанести 1 слой грунта для наружной отделки. Сверху покрыть 1 слоем DIALCOLOR.

Бетон, цемент, каменная кладка: нанести 1 слой грунта для наружной отделки, перекрыть 1 слоем фасадной краски по тону совпадающей с тоном мультиколорного покрытия. Сверху покрыть 1 слоем DIALCOLOR.

КОЛЕРОВКА

I. База P и TR:

1. Выберите в базе данных необходимый оттенок Dialcolor. Например, Вы выбрали цвет 8849. На экране появляются следующие варианты: 8849/1 – 8849/2 – 8849/3.

2. Наведите курсор на первый вариант и нажмите Enter. Здесь у вас возникают 2 варианта:

· Если на экране высвечивается упаковка Dialcolor Base P или TR без пасты Trimix, то эту упаковку необходимо просто взболтать (0,5 л – 1 л в максимальном шейкере, 4 л – 10 л в коломате).

· Если на экране высвечивается упаковка Dialcolor Base P или TR вместе с пастами Trimix, то содержимое упаковки необходимо отколеровать следующим образом:

· Открыть упаковку, которую необходимо отколеровать;

· Поставить ее в надлежащее место Harbil Dispenser;

· Нажать Enter. Начнется дозировка различных паст Trimix;

· Уберите упаковку и закройте ее;

· Поставьте банку с подколерованной краской в шейкер (0,5 л – 1 л в максимальном шейкере, 4 л – 10 л в коломате).

3. То же самое проделать с другими вариантами: 8849/2, 8849/3 и т. д.

II. Смешивание Dialcolor Base P и/или TR с Dialcolor Binder.

1. Открыть упаковку Dialcolor Binder.

2. Положить ее в Mixcenter Festo MIC 1600.

3. Установить необходимую насадку для перемешивания в мешалку Festo RW 900 E.

4. Переместить насадку для перемешивания Dialcolor Binder вниз.

5. Отрегулировать скорость перемешивания Festo RW 900 E согласно следующим правилам:

· 300 оборотов/мин. для цветов, содержащих 3 х 4 л базы P или TR
· 400 оборотов/мин. для других цветов.

6. Поднять мешалку Festo RW 900 E.

7. Открыть банки Dialcolor Base P и/или TR, которые были отколерованы и смешаны, и которые необходимо добавить в Dialcolor Binder.

8. Добавить Dialcolor Base P и/или TR согласно следующим правилам:

· добавлять из меньшей фасовки в большую (например, 2 х 0,5 л, потом 1 л, потом 2 х 4 л)

· если фасовка одинаковая, то необходимо сначала добавить светлые тона, а затем темные (например, 3 х 4 л).

DIALCOLOR
1

