1.7.10

MARPAL

Описание: прозрачный лак с перламутровым эффектом по текстурированной поверхности, отражающий цвета путем преломления света. Используется для внешних и внутренних работ.

Основные характеристики:

- высокие декоративные свойства;

- хорошая устойчивость  к промывке;

- отличная светоустойчивость;

- высокая прочность.

Качество покрытия: высокое качество покрытия на твердых пластиковых и рельефных поверхностях.

# Информация о товаре:

Температура:            минимум 10оС

Методы нанесения:  валик или кисть

Растворимость:         максимум 5% воды

Очистка инструментов: с помощью воды

Время сушки:            20-30 минут в нормальных условиях

Расход:                        1 л. на 12 – 20 кв. М (зависит от метода нанесения)

# Характеристика:

Упаковочная вязкость: 70 секунд по ВЗ-4 при температуре 25оС

Плотность: приблизительно 1,1

Состав: связующее – модифицированная акриловая эмульсия; пигмент - специальный

Вид: полуглянцевая поверхность с перламутровым эффектом

Дополнительная информация:

Упаковка: 1, 2,5 л

Цвета: золотой, серебряный, красный, зеленый.

## Система нанесения:

## Новый субстрат: наложить небольшой слой краски на сухую твердую поверхность с помощью мохерового валика. Первый слой должен быть тонким. Валиком равномерно распределить краску.

При нанесении краски кистью очень важно добиться равномерного распределения краски.

Эффект краски Марпал становится заметен при высыхании.

Если необходим второй слой краски, действовать по аналогичной схеме.

Внимание: поверхность для покраски надо подготовить заранее, а затем действовать по пунктам, перечисленным выше.

Температура возгорания (DIN 53213): > 100оC