«Окрасочные технологии»
г. Вологда, ул. Преображенского д. 30-А;  Тел. (8172) 23-51-12, E-mail: sikkens@vologda.ru


1.3.2

PLASTICO PARA PICAR - SIKKENS
Описание: Шпатлевка для внутренних работ по штукатурке, гипсу, бетону, окрашенной поверхности. Используется для достижения различных вариаций текстурной поверхности.
Характеристика: 

· Хорошая белизна.

· Отличная адгезия.

· Хорошая твердость.

· Шелковистая матовость.

· Возможность промывки через 15 дней после нанесения.

Связующее: виниловый сополимер.

Пигмент: двуокись титана.

Плотность: 1,855 кг/л.

Содержание твердых частиц: 80% весовых, 61,7% объемных.

Цвет: белый.

Вид: шелковистый.

Внешний вид: матовый.

Время сушки (зависит от толщины слоя): 

· до отлипа – 2–4 часа;

· на перекрас - 5–6 часов.

Практический расход: при окраске кистью или валиком - 0,5-1,5 м2/л; при окраске  с помощью распыления - 2-5 м2/л.

Во многом зависит от свойств покрываемой поверхности и толщины наносимого слоя.

Метод нанесения: кисть, валик, распыление.

Разбавление: при использовании в качестве грунта шпатлевка разбавляется водой на 20 – 25%, при использовании в качестве отделочного покрытия для создания текстуры разбавление не требуется.

Система нанесения

Подготовка поверхности: удалить пыль и другие загрязнения.

Необработанная  поверхность: нанести первый слой с разбавлением водой на 20 – 25%. В случае замелованной или рыхлой поверхности рекомендуется стабилизировать ее водорастворимым грунтом ALPHA AQUAFIX. 

Обработанная поверхность: если старое покрытие находится в хорошем состоянии, то можно покрыть только слоем PLASTICO PARA PICAR, если нет, то поверхность обрабатывается как новая.
Plastico para picar 
1

