1.4.7

### QUARTZOCRYL - LEVIS

Краткое описание: Текстурированная декоративная краска с защитными свойствами для наружной окраски фасадов и для внутренних работ. Может применяться в сельской, городской, морской и промышленной зонах. Подходит для всех видов зданий. Виды поверхностей: цемент, бетон, пенобетон, волокнистый цемент, кирпич, небольшие бетонные блоки, штукатурка и ее производные, а также старая матовая краска в хорошем состоянии.

Характеристика:

- Отличная защита поверхности от влажности, погодных условий и загрязнений.

- Заделывает неровные участки поверхности (мелкие трещинки, шероховатости и т. д.).

- Устойчиво к образованию новых трещин.

- Отличный декоративный эффект.

- Длительный срок эксплуатации.

- Хорошая укрывистость.

- Простота в применении.

- Устойчивость к щелочам.

- Паропроницаемость.

- Хорошая эластичность.

- Устойчивость к механическим воздействиям.

- Хорошая износостойкость.

- Большая толщина однослойного покрытия.

- Отличная маскирующая способность.

Условия нанесения: не наносить при температуре ниже +8оС, при влажной погоде, сильном ветре и солнце. Поверхность окрашивать целиком в один прием.

Метод нанесения: ячеистый валик, шпатель, воздушное распыление (краскораспылитель для пастообразных материалов с использованием бака под давлением с нижней подачей материала (диаметр сопла – 6-8 мм, давление воздуха – 5 бар, давление бачка – 4-5 бар).

Разбавление: не требуется, при воздушном распылении можно добавить немного воды.

Очистка оборудования: водой.

Теоретический расход на 1 слой: 2-4 м2/л в зависимости от окончательной текстуры.

Высыхание при 23о С и 50% влажности:

- на отлип – 3-5 часов,

- на перекрас – после 24 часов.

Состав:

Связующее: сополимерная дисперсия.

Пигмент: немелящая двуокись титана (рутил).

Растворитель:  вода.

Добавки: кварцевый песок определенного размера, нейтральные минералы высокой прочности и стабилизаторы.

Содержание твердых частиц: 73% ± 2 весовых.

Плотность: 1,62 кг/л (0,10 при 20о С.

Дисперсность: средняя дисперсность – 300 мкм, максимальная дисперсность – 1600 мкм.

Рекомендуемая толщина слоя: сухого – минимум 900 мкм.

Тест на образование новых трещин:  устойчивость к новым трещинам до 0,15 мм при ускоренном «старении» покрытия при температуре 20оС.

Результаты теста на ускоренное «старение» покрытия: выдерживает 150 циклов без изменения покрытия (без меления, трещин, вздутий, шелушения).

Коэффициент паропроницаемости: Р = 7,9. 10-9 кг/м.час. Паскаль.

Паропроницаемость: µ = 88.

Внешний вид в банке: паста.

Вид после высыхания: матовая штукатурка.

Упаковка: 5 кг, 25 кг.

Цвет: белый.

Срок хранения: не менее 2-х лет в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

##### Система нанесения

Подготовка поверхности: очистить поверхность от пыли и грязи. Удалить старую отслоившуюся краску. Если поверхность покрыта мхом, то обработать ее раствором Antimoss. Восстановить цементную обмазку. Глянцевые участки старого покрытия отшлифовать до матовости. При внутренних работах старую краску следует промыть. Заделать трещины и клеевые соединения. Стыки деревянных конструкций, а также не устойчивые к воде соединения следует обработать пластичным и способным к перекрасу уплотняющим составом.

Система окраски Для новой и окрашенной ранее поверхности: Грунтовочный слой Отделочный слой - штукатурка (при внутренних работах) Alpha Muurprimer 1 x Quartzocyl - гипсокартон, пенобетон, небольшие бетонные блоки Aquafix 1 x Quartzocyl - в остальных случаях Alpha Dispersiegrond 1 x Quartzocyl Внимание: Слой Alpha Dispersiegrond можно не наносить при наружных работах по старой глянцевой краске, отшлифованной до матовости или по сцементированной поверхности при внутренних работах. Quartzocryl можно перекрыть краской Alphatex IQ для достижения другого внешнего вида покрытия или для достижения лучшей устойчивости к загрязнению.