ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ HVLP

Введение:

Аббревиатура HVLP расшифровывается как Низкое Давление при Большом Объеме. Целый класс распылителей был разработан на основе этого принципа. Принцип HVLP способствует снижению потребления растворителя на 10-15%, как результат более низкого уровня расхода краски.

Инструкции по применению:

Следующие  распылители  в  этой  категории  могут  быть  использованы  для  нанесения  автопокрытий  Akzo  Nobel  Car  Refinishes.

| Тип краскопульта | Грунты | Отделочные покрытия |
| --- | --- | --- |
|  | Сопло (мм) | Наконечник | Воздушн. головка | Сопло (мм) | Наконечник | Воздушн. головка |
| Sata N° 92 С нижним бачком | 2.6 | 2.2 | N26H | 2.2 | 2.0 | N22H |
| Sata N° 92 С верхним бачком | 1.7-1.9 | 1792 1992 | 17 19 | 1.3 1.5 | 1392 1592 | 13 15 |
| DeVilbiss GTI С нижним бачком | 1.6-1.8 | GTI 413 | 100/110 | 1.6 | GTI 413 | 100/110 |
| DeVilbiss GTI С верхним бачком | 1.4-1.8- | GTI 413 | 100/110 | 1.3-1.5 | GTI 413 | 100/110 |
| DeVilbiss JGHVS С нижним бачком | 1.8 2.3 | EX DX | 153 153 | 1.6 | EY | 153 |
| DeVilbiss GFHV С верхним бачком | 1.8-2.8 | Dex-K | 17 | 1.3-1.6 | Dex | 15 |
| Ecco 651 S С нижним бачком | 2.7 | 0.7 | 27 | 2.1 | 0.7 | 21 |
| Ecco 652 S С верхним бачком | 1.8 | P07 | 6518 | 1.4 | P07 | 6514 |
| Iwata VxL 949 С верхним бачком | 1.6 1.8 | 1.8 | стандарт. |  |  |  |
| Iwata I.P.H. 94 |  |  |  | 1.6 | 15 g | стандарт. |
| Geo FX 92 С верхним бачком | 1.7 1.9 | 17 19 | SFC 17 SFC 19 | 1.5 | 1.5 | SFC 15 |
| Accu Spray С нижним бачком | 043 051 | 043 051 | 10 10 | 0.36 | 0.36 | 9 |
| Sagola 444 S С нижним бачком | 1.8 | 1.8 | 01 | 1.6 | 1.6 | 01 |
| Sagola 444 G С верхним бачком | 1.8 | EDX | 03 | 1.4 1.6 | 1.4 1.6 | 01 01 |
| Walther 93 ND С верхним бачком | 1.8 | 1.8 | 051 ND | 1.4 | 1.4 | 051 ND |

Примечания: Эта таблица содержит описание краскопультов самых распространенных марок. В следствие постоянного развития, другие эффективные распылители HVLP могут стать или уже стали доступными.

За дополнительной информацией обращайтесь в местное отделение Car Refinishes Technical Services Department.

AKZO NOBEL Car Refinishes, Sassenheim, Holland