Технологическая РЕКОМЕНДАЦИЯ SIKKENS

"ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕФЕКТА ПУЗЫРЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ РУКАМИ"

|  | 8.9 | Описание: Данная технологическая инструкция содержит методику очистки ремонтируемых поверхностей от соли, которая может попадать на панели автомобиля с поверхности рук персонала во время маскирования, шлифования, транспортировки автомобиля и т.п. Рекомендуемые продукты: Дистиллированная или деминерализованная вода Autowave Degreaser Подготовка поверхности: После шлифования обезжирьте поверхность перед нанесением отделочного покрытия. Подробнее о технике обезжиривания и применяемых продуктах см. t.i.s. 6.27: Обезжириватели и очистители Sikkens. Предотвращение дефекта пузырения, вызванного загрязнением поверхности руками: Не прикасайтесь голыми руками к поверхности после обезжиривания - это создает риск переноса жировых и солевых загрязнений с рук на поверхность. Обезжириватели на основе органических растворителей, такие как Thinner M600 и M700 Antistatic Silicon Remover, удаляют с поверхности органические загрязнения, такие как жир, масло и силиконы, но не удаляют соль. Удалить соль с поверхности можно водой или очистителями на водной основе, например Autowave Degreaser. Если вы не смогли исключить возможность попадания на ремонтируемую деталь соли с поверхности рук, применяйте следующую последовательность шагов по очистке поверхности: 1. Обезжирьте поверхность с помощью Thinner M600 или M700 Antistatic Silicon Remover. 2. Далее с помощью чистой салфетки, смоченной в дистиллированной, деминерализованной воде или обезжиривателе на водной основе Autowave Degreaser, удалите соль с поверхности. 3. Немедленно после этого протрите поверхность чистой сухой хлопчатобумажной салфеткой. Всегда используйте 2 салфетки - одна смоченная в воде или Autowave Degreaser, вторая - сухая. Использование одной салфетки не обеспечивает очищение поверхности от солей. |
| --- | --- | --- |

Эффективность   наших  систем  основана  на  лабораторных  исследованиях  и  многолетней практике. Мы гарантируем качество работы, выполненной согласно правилам, отвечающим стандартам  Akzo Nobel CR, при условии, что наши инструкции   тщательно    выполняются    и    работа    производится   в    соответствии    с    нашими    требованиями   и квалифицированно.   Мы  не  несем  ответственности,  если  на   конечный  результат  повлияли  неподконтрольные  нам факторы.   Потребителю  следует  определить   пригодность   поставляемых  продуктов  для  использования  с помощью средств, которые обычно находятся в его распоряжении.

AKZO NOBEL Car Refinishes, Sassenheim, Holland.